	РЕЗИНА ФУТЕРОВОЧНАЯ MINI



	[image: http://www.trs-international.com/images/rombm2.jpg]
	 
	 Профилированная футеровочная резина MINI 60 для приводных барабанов, предназначена для улучшения коэффициента трения между ведущим барабаном и конвейерной лентой. Препятствует налипанию, способствует прямолинейному движению конвейрной ленты, вытесняет воду и грязь через канавки профиля. Уменьшает коэффициент скольжения, повышает коэффициент трения. Защищает барабан от износа и коррозии.
Поставляется с/без клеевого слоя BL. Благодаря клеящему слою BL не требуется специальная подготовка для безупречного склеивания. Лицевая поверхность блоков профиля может быть гладкой или с тиснением "под ткань".
Профиль: ромб 33 мм × 17 мм. Паз между блоками: 6 мм, глубина 3 мм. Ширина: 1500 мм, 2000 мм. Длина 10 м.



	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	 
	MINI 60
	 
	MINI 60 ECO
	 
	MINI 60 SUPER

	[bookmark: _GoBack]Основа:
	 
	NR - натуральный каучук
	 
	NR - натуральный каучук
	 
	NR/BR - натуральный каучук, бутадиеновый каучук

	Твердость:
	 
	60±5 по Шору
	 
	64±5 по Шору
	 
	60±5 по Шору

	Плотность:
	 
	1.13±0.03 г/см3
	 
	1.21±0.03 г/см3
	 
	1.10±0.03 г/см3

	Истирание:
	 
	140 при 10 Н
	 
	200 при 10 Н
	 
	80 при 10 Н

	Усилие на разрыв:
	 
	15 МПа
	 
	15 МПа
	 
	20 МПа

	Прочность к надрыву:
	 
	60 Н/мм
	 
	30 Н/мм
	 
	80 Н/мм

	Удлинение:
	 
	400 %
	 
	475 %
	 
	450 %

	Цвет:
	 
	черный
	 
	черный
	 
	черный
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