[image: image3.png]


        ТК РЕЗИНОТЕХНИКА
                                          АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон  Керамик,  ул. Керамическая 2А, офис 405
                                                   ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25
                                                   E-MAIL: 5147125@mail.ru   САЙТ: www.tk-rezinotehnika.ru
                                                   ИНН: 5012089411  КПП: 501201001  ОГРН: 1155012003079  


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗИНОТКАНЬЕВЫХ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ НА ТКАНИ ТК

	Тип ленты
	Основные характерис​тики ленты
	Вид транспортируемого материала, груза
	Категория условий эксплуа​тации
	Вид ленты
	Обозна​чение ленты
	Тип ткани тяговой прокладки каркаса с прочностью по основе, Н/мм
	Класс резины наружных обкладок
	Толщина наружных обкладок, мм
	Температура окружаю​щего воздуха, °С

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	рабо​чей поверх​ности
	нера​бочей поверх​ности
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Многопрок​ладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и защитной или брекерной прокладкой под резиновой обкладкой рабочей поверхности и резиновыми бортами
	Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками размером до 500 мм, бревна диаметром до 900 мм и другие материалы
	Очень тяжелые
	Общего назначения
	1.1
	Синтетичес​кие, 400
	А
	8
	2
	От-45

	
	
	
	
	
	
	
	Б
	10*
	3
	до+60

	
	
	
	
	Морозостойкая
	1.1М
	
	М
	10*
	3
	От-60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	
	
	Известняк, доломит кусками размером до 500 мм, руды черных и цветных металлов кусками до 350 мм и другие крупнокусковые материалы, бревна диаметром до 900 мм
	Тяжелые
	Общего назначения
	1.2
	Синтетичес​кие, 200-400
	А
	6
	2
	От-45

	
	
	
	
	
	
	
	Б
	8
	2
	до+60

	
	
	
	
	Морозостойкая
	1.2М
	
	М
	8
	2
	От-60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	
	
	Уголь кусками размером до 700 мм и породы кусками размером до 500 мм, антрацит кусками размером до 700 мм или порода кусками размером до 500 мм
	»
	Трудновоспла​меняющаяся
	1.2Ш
	Синтетиче​ские (поли​амидные), 200-400**
	Г-1
	6
	3,5
	От-25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	
	
	
	
	Трудновоспла​меняющаяся морозостойкая
	1.2ШМ
	
	Г-2
	6
	3,5
	От-45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	2
	Многопрок​ладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами
	Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудный и другие высокоабразивные и абразивные материалы кусками размером до 150 мм и штучные грузы
	Средние
	Общего назначения
	2.1*6
	Синтетичес​кие, 100-300
	А
	6
	2***
	От-45

	
	
	
	
	
	
	
	И, Б
	8
	2***
	до+60

	
	
	
	
	
	
	
	И, Б
	6
	2
	

	
	
	
	
	Морозостойкая
	2М
	
	М
	8
	2***
	От-60

	
	
	
	
	
	
	
	М
	6
	2
	до+60

	
	
	Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малоабразивные материалы кусками до 150 мм
	»
	Общего назначения
	2,2*8
	Синтетичес​кие, 100-300*9 или комбини​рованные (поли​эфир/хлопок), 55
	И, Б
	5
	2
	От-45

	
	
	
	
	
	
	
	И, Б
	4,5
	3,5
	до+60

	
	
	
	
	Морозостойкая
	2М
	
	М
	5
	2
	От-60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	
	
	Уголь (куски размером до 500 мм) и породы (куски размером до 300 мм)
	Средние
	Трудновос​пламеняю​щаяся
	2Ш*
	Синтетичес​кие (поли​амидные), 100-300
	Г-1
	4,5
	3,5
	От-25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	
	
	Антрацит кусками размером до 500 мм или породы размером до 300 мм
	»
	Трудновос​пламеняю​щаяся морозо​стойкая
	2ШМ*
	Синтетичес​кие (поли​амидные), 100-300
	Г-2
	4,5
	3,5
	От-45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	
	
	Материалы с температурой до 100 °С*4
	
	Теплостойкая
	2Т1
	Синтетичес​кие (поли​амидные), 100-300
	Т-1
	8
	2
	От-25

	
	
	
	
	
	
	
	Т-1
	6
	2
	до+60

	
	
	высокоабразивные и абразивные
	»
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	малоабразивные и неабразивные
	»
	
	
	
	Т-1
	6
	2
	

	
	
	высокоабразивные и абразивные
	»
	
	2Т2
	Синтетичес​кие (поли​амидные), 100-200
	Т-2
	6
	2
	От-10

	
	
	малоабразивные и неабразивные
	»
	
	
	
	Т-2
	5
	2
	до+60

	
	
	Материалы с температурой до 150 ºС*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	высокоабразивные и абразивные

малоабразивные и неабразивные
	»
	Теплостойкая
	2Т2
	Синтетичес​кие (поли​амидные), 100-200
	Т-2
	8
	2
	От-10

	
	
	
	
	
	
	
	Т-2
	6
	2
	до+60

	
	
	
	
	
	
	
	Т-2
	6
	2
	

	
	
	Материалы с температурой до 200 °С*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	высокоабразивные
	»
	
	2ТЗ
	Синтетичес​кие, 100-300
	Т-3
	10
	3
	От-25

	
	
	абразивные
	
	
	
	
	Т-3
	8
	2
	до+60

	
	
	малоабразивные и неабразивные
	
	
	
	
	Т-3
	6
	2
	

	
	
	Малоабразивные материалы, в том числе продукты сельского хозяйства, неабразивные мелкие, сыпучие и пакетированные материалы
	Легкие
	Общего назначения морозостойкая
	2Л*10 2ЛМ*10
	Синтетичес​кие, 100-200 или комбини​рованные (полиэфир/ хлопок), 55
	И, Б
	4
	2
	От-45

	
	
	
	
	
	
	
	И, Б
	3
	1*5
	до+60

	
	
	
	
	
	
	
	М
	4
	2
	От-60

	
	
	
	
	Пищевая
	2ПЛ
	
	М
	3
	1*5
	до+60

	
	
	
	
	
	
	
	П
	4
	2
	От-25


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	3
	Многопрок​ладочная, с односторонней резиновой обкладкой и нарезными бортами
	Малоабразивные и неабразивные материалы, в том числе продукты сельского хозяйства, мелкие сыпучие и пакетированные материалы
	»
	Общего назначения
	3
	Синтетичес​кие, 100 или комбиниро​ванные (поли​эфир/хлопок), 55
	И, Б
	3
	0
	От-45

	
	
	
	
	
	
	
	И, Б
	2
	0
	до+60

	
	
	
	
	Пищевая
	3п
	
	П
	3
	0
	От-25

	
	
	
	
	
	
	
	П
	2
	0
	до+60

	4
	Одно- и двухпро​кладочные с двухсторонней резиновой обкладкой и нарезными бортами
	Малоабразивные и неабразивные мелкие и сыпучие материалы, в том числе продукты сельского хозяйства только на конвейерах со сплошным опорным настилом
	»
	Общего назначения
	4
	Синтетичес​кие, 100 или комбиниро​ванные (полиэфир/ хлопок), 55
	И, Б
	2
	1
	От-45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	
	
	
	
	
	
	
	С*7
	2
	1
	От-25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	
	
	
	
	
	
	
	С
	3
	1
	От-25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	
	
	
	
	Пищевая
	4П
	
	п
	3
	1
	От-25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	
	
	Пакетированные материалы
	
	Общего назначения
	4
	
	И, Б
	1
	1
	От-45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	
	
	
	
	
	
	
	С
	2
	1
	От-25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	
	
	
	
	Пищевая
	4П
	
	П
	2
	1
	От-25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60

	
	
	Мелкие упакованные пищевые продукты
	
	Пищевая
	4П
	
	П
	1
	1
	От-25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до+60


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ НА ТКАНИ ТК

	Лента общего назначения ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8

	3
ТК-200-2
2-0

	2Л
ТК-200-2
2-1

	2Л
ТК-200-2
3-1

	2Л
ТК-200-2
3-2

	2Л
ТК-200-2
4-2

	2.2
ТК-200-2
5-2

	2.1
ТК-200-2
6-2

	2.1
ТК-200-2
8-2

	Лента шахтная (трудновоспламеняющаяся) ГОСТ 20-85
количество прокладок 2-3-4-5-6-8

	2Ш
ТК-200-2
4,5-3,5

	2Ш
ТК-200-2
6-3,5

	2ШМ
ТК-200-2
4,5-3,5

	2ШМ
ТК-200-2
6-3,5

	Лента шахтная (трудносгораемая) ОСТ 153-12.2-001-97
количество прокладок 2-3-4-5-6-8

	2ШТС
ТК-200-2
4,5-3,5

	2ШТС
ТК-200-2
6-3,5

	Лента теплостойкая ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8

	2Т1
ТК-200-2
3-1

	2Т1
ТК-200-2
4-2

	2Т1
ТК-200-2
5-2

	2Т1
ТК-200-2
6-2

	2Т1
ТК-200-2
8-2

	2Т2
ТК-200-2
6-2

	2Т2
ТК-200-2
8-2

	2Т3
ТК-200-2
6-2

	2Т3
ТК-200-2
8-2

	Лента морозостойкая ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8

	2М
ТК-200-2
3-1

	2М
ТК-200-2
4-2

	2М
ТК-200-2
5-2

	2М
ТК-200-2
6-2

	2М
ТК-200-2
8-2

	Лента маслостойкая ТУ 2561-006-48991997-2012 количество прокладок 2-3-4-5-6-8

	3МС
ТК-200-2
2-0

	2МС
ТК-200-2
3-1

	2МС
ТК-200-2
4-2

	2МС
ТК-200-2
5-2

	Ремни плоские ГОСТ 23831-79 количество прокладок 2-3-4-5-6-8

	ТК-200-2
	м2 пр.

	Лента общего назначения ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8

	2.2
ТК-300
5-2

	2.2
ТК-300
4,5-3,5

	2.1
ТК-300
6-2

	2.1
ТК-300
8-2

	Лента шахтная (трудновоспламеняющаяся) ГОСТ 20-85
количество прокладок 2-3-4-5-6-8

	2Ш
ТК-300
4,5-3,5

	2Ш
ТК-300
6-3,5

	2Ш
ТК-300
8-2

	1.2Ш
ТК-300
6-3,5

	Лента шахтная (трудносгораемая) ОСТ 153-12.2-001-97
количество прокладок 2-3-4-5-6-8

	2ШТС
ТК-300
4,5-3,5

	2ШТС
ТК-300
6-3,5

	Лента теплостойкая ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8

	2Т1
ТК-300
5-2

	2Т1
ТК-300
6-2

	2Т1
ТК-300
8-2

	2Т2
ТК-300
6-2

	2Т2
ТК-300
8-2

	2Т3
ТК-300
6-2

	2Т3
ТК-300
8-2

	Лента морозостойкая ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8

	2М
ТК-300
5-2

	2М
ТК-300
6-2

	2М
ТК-300
8-2

	Лента маслостойкая ТУ 2561-006-48991997-2012 количество прокладок 2-3-4-5-6-8

	2МС
ТК-300
5-2


	[image: image1.jpg]OO





	[image: image2.jpg]





