[image: image1.png]


        ТК РЕЗИНОТЕХНИКА
                                        АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон  Керамик,  ул. Керамическая 2А, офис 405
                                                     ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25
                                                     E-MAIL: 5147125@mail.ru   САЙТ: www.tk-rezinotehnika.ru
                                                     ИНН: 5012089411  КПП: 501201001  ОГРН: 1155012003079  

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ХАЙТРЕЛА СЕРИИ HY

	Рабочая поверхность
	Общие характеристики

	Тол-
щина, мм
	Тверд. Shore A
	Цвет
	Структуры
	Ткане-
вые про-
кладки
	Уток
	Полная толщина,
мм
	Нагрузка
при 1% удлин.,
dN/cm
	Мин. Ø
шкивов, мм*
	

	HY20/05.0
	0.5
	92
	Прозрачный
	-
	2
	Жесткий
	2.0
	13
	80 / 100

	HY20/C
	3.8
	92
	Прозрачный
	-
	2
	Жесткий
	5.5
	13
	100 / 120

	HY20/Y
	1.2
	92
	Прозрачный
	-
	2
	Жесткий
	2.8
	13
	80 / 120

	HY30/05.5
	0.5
	92
	Прозрачный
	-
	3
	Жесткий
	3.0
	18
	150 / 200

	ЗАКАЗЧИК
	

	АДРЕС
	

	ТЕЛЕФОН
	


	E-MAIL
	


