[image: image1.png]


        ТК РЕЗИНОТЕХНИКА
                                          АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон  Керамик,  ул. Керамическая 2А, офис 405.

                                       ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25
                                       E-MAIL: 5147125@mail.ru   http: www.tk-rezinotehnika.ru
                                       ИНН: 5012089411  КПП: 501201001  ОГРН: 1155012003079  


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗИНОВЫХ СКРЕБКОВ ОЧИСТИТЕЛЕЙ REMACLEAN

	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	TRIPLE SANDWICH SCRAPER

	Основа:
	NR — натуральный каучук

	Твердость:
	по Шору черн 60±5, кр/зел 50±5

	Плотность:
	черн 1.13±0.03 г/см3, кр/зел 1.07±0.03 г/см3

	Прочность к надрыву:
	60 Н/мм

	Истирание:
	210 при 10 Н

	Удлинение:
	350%

	Цвет:
	черный

	Толщина: 15, 20, 25, 30, 40, 50 мм. Ширина: 100, 120, 150, 200, 250, 1500, 2000 мм. Длина: 10000 мм. Минимальный объем заказа для 30 мм, 1 рулон 2 000 мм шириной. Рулон можно разрезать на полосы.

	Nr. по каталогу
	Наименование
	Толщина
	Ширина
	Вес

	5498411
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	15 мм
	100 мм
	1,81 кг/м

	5498428
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	15 мм
	120 мм
	2,17 кг/м

	5498435
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	15 мм
	150 мм
	2,73 кг/м

	5498442
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	15 мм
	2 000 мм
	36,29 кг/м

	5498459
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	20 мм
	100 мм
	2,38 кг/м

	5498466
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	20 мм
	120 мм
	2,85 кг/м

	5498473
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	20 мм
	150 мм
	3,57 кг/м

	5498497
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	20 мм
	2 000 мм
	47,56 кг/м

	5498514
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	25 мм
	120 мм
	3,51 кг/м

	5498521
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	25 мм
	150 мм
	4,39 кг/м

	5498538
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	25 мм
	200 мм
	5,84 кг/м

	5498552
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	25 мм
	2 000 мм
	58,43 кг/м

	5498624
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	30 мм
	2 000 мм
	68,88 кг/м

	5498648
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	40 мм
	2 000 мм
	91,84 кг/м

	5498662
	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
	50 мм
	2 000 мм
	114,80 кг/м

	Немецкий сертификат допуска для использования под землей: LOBA-No. 18.43.21-91-4/18.43.21-30-33

Польский сертификат для применения под землей: Dopuszczenie WUG Katowice-Nr. B/1724/2007

Допуск для взрывоопасных участков.

Скребок должен до полутора размеров толщины выступать из держателя.

Рулон можно разрезать на полосы.

	На основе полимеров
	CR (снаружи + внутри)
	DIN ISO 1629

	Удельный вес
	1,43/1,40/1,43 г/см³
	DIN EN ISO 1183

	Твердость
	75/62/75 ± 5 Shore A
	ISO 868-2003 (DIN 53505)

	Истирание
	120/130/120 мм³
	DIN ISO 4649-2006

	Эластичность по отскоку
	28/27/28 %
	ISO 4462-1986 (DIN 53512)

	Длина рулона
	10 м
	

	Электрическое сопротивление
	Антистатические свойства*
	

	Горючесть
	Не горит**
	

	Цвет
	черный/черный/черный
	

	Поверхностное и проходное сопротивление < 1 x 10^6 Ом, испытано в соответствии с DIN IEC 60093 / VDE 0303 часть 30. Отвечает требованиям по безопасности. (техника пожаротушения, гигиена, электрика) согласно DIN 22100-7.

	Nr. по каталогу
	Наименование
	Толщина
	Ширина
	Вес

	5498741
	REMACLEAN CAB V
	15 мм
	2 000 мм
	45,05 кг/м

	5498796
	REMACLEAN CAB V
	20 мм
	2 000 мм
	60,06 кг/м

	5498851
	REMACLEAN CAB V
	25 мм
	2 000 мм
	75,08 кг/м

	5498923
	REMACLEAN CAB V
	30 мм
	2 000 мм
	90,10 кг/м


