| РЕЗИНА ДЛЯ СКРЕБКОВ ОЧИСТИТЕЛЕЙ TRS GREEN SKIRT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  | SOFT SKIRT |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  | NR — натуральный каучук |  |  |  |  |
| Твердость: |  |  |  | по Шору 50±5 |  |  |  |  |
| Плотность: |  |  |  | 1.24±0.03 г/см3 |  |  |  |  |
| Усилие на разрыв: |  |  |  | 15 МПа |  |  |  |  |
| Прочность к надрыву: |  |  |  | 60 Н/мм |  |  |  |  |
| Истирание: |  |  |  | 120 при 5 Н |  |  |  |  |
| Удлинение: |  |  |  | 650 % |  |  |  |  |
| Цвет: |  |  |  | черный |  |  |  |  |
| Применение: очищение поверхностей, удержание материалов на ленточном конвейере. Для оптимальной эффективности резиновый скребок не должен выходить за свое крепление более, чем на величину своей толщины. Толщина: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 мм Ширина: 100, 120, 150, 200, 250, 1500, 2000 мм Длина: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение: очищение поверхностей, удержание материалов на ленточном конвейере. Для оптимальной эффективности резиновый скребок не должен выходить за свое крепление более, чем на величину своей толщины. Толщина: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 мм Ширина: 100, 120, 150, 200, 250, 1500, 2000 мм Длина: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЧИЩАЮЩАЯ РЕЗИНА ДЛЯ СКРЕБКОВ TRS GREEN SKIRT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИРИНА | 100 мм | 120 мм | 150 мм |  | 200 мм | 250 мм | 1500 мм | 2000 мм |
| КОД | 396100хх | 396120хх | 396150хх |  | 396200хх | 396250хх | 396005хх | 396000хх |
| ТОЛЩИНА | 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25, 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал TRS GREEN SKIRT является лучшим на рынке среди предлагаемой группы товаров — очищающей резины, резины для скребков, резины для ограждения. Обладает высокой стойкостью к истиранию, идеален для работы с липкими материалами. Обеспечивает хорошую пылевую защиту. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| РЕЗИНА ДЛЯ СКРЕБКОВ ОЧИСТИТЕЛЕЙ TRS SOFT SKIRT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  | SOFT SKIRT |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  | NR — натуральный каучук |  |  |  |  |
| Твердость: |  |  |  | по Шору 50±5 |  |  |  |  |
| Плотность: |  |  |  | 1.24±0.03 г/см3 |  |  |  |  |
| Усилие на разрыв: |  |  |  | 15 МПа |  |  |  |  |
| Прочность к надрыву: |  |  |  | 60 Н/мм |  |  |  |  |
| Истирание: |  |  |  | 120 при 5 Н |  |  |  |  |
| Удлинение: |  |  |  | 650 % |  |  |  |  |
| Цвет: |  |  |  | черный |  |  |  |  |
| Применение: очищение поверхностей, удержание материалов на ленточном конвейере. Для оптимальной эффективности резиновый скребок не должен выходить за свое крепление более, чем на величину своей толщины. Толщина: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 мм Ширина: 100, 120, 150, 200, 250, 1500, 2000 мм Длина: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЧИЩАЮЩАЯ РЕЗИНА ДЛЯ СКРЕБКОВ TRS SOFT SKIRT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИРИНА | 100 мм | 120 мм | 150 мм |  | 200 мм | 250 мм | 1500 мм | 2000 мм |  |
| КОД | 398100xx | 398120xx | 398150xx |  | 398200xx | 398250xx | 398005xx | 398000xx |  |
| ТОЛЩИНА | 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25, 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал TRS SOFT SKIRT имеет высокую стойкость к ударам и истиранию. Этот резиновый скребок предназначен для очистки конвейерной системы, работающей с сухими материалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |